ЗАО НПП «Маштест»

Техническое описание баллонов БК-7-300С и БК-7-300АУ-1
1 Основные сведения
Баллоны металлокомпозитные облегченные на рабочее давление 29,4 МПа (300 кгс/см²) предназначены для хранения, транспортирования и использования сжатого воздуха в дыхательных аппаратах для пожарных и в самоспасателях. Возможно другое применение баллонов.
Разработчик и изготовитель – ЗАО НПП «Маштест».

Адрес изготовителя: 141070, г. Королёв Московской области, ул. Пионерская, 4, тел. (495) 513-40-98, тел./факс 513-53-49, e-mail: mashtest@mashtest.ru.

Баллон представляет собой многослойный сосуд, внутренняя оболочка (лейнер) которого выполнена из легированной стали или алюминиевого сплава, а силовая оболочка – из композитного материала (стеклопластика или углепластика).
Баллоны соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) и стандарта ГОСТ Р 53258-2009 «Баллоны малолитражные для аппаратов дыхательных и самоспасателей со сжатым воздухом. Общие технические требования. Методы испытаний».
Баллоны имеют:

· сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 № тС RU с-ru.но03.В.00345 с 16.09.2015 по 28.10.2019 (БК-7-300С и БК-7-300АУ-1);
· сертификат соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности №  С-RU.ПБ01.В.02266 с 19.12.2012 по 19.12.2017 (БК-7-300АУ-1);
2 свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства (СТО РС) № 15.00002.120, срок действия с 19.01.2015 по 19.01.2020 (БК-7-300С).
3 Основные технические характеристики баллонов
	Наименование параметра, размерность
	Значение параметра

	1 Обозначение баллона
	БК-7-300С
	БК-7-300АУ-1

	2 Технические условия 
	ТУ 2296-002-18074387-2000
	ТУ 2296-019-18074387-2003

	3 Чертеж
	11МТ.00.000
	МТ.137.000-01

	4 Вместимость, литр
	не менее 6,8
	7,0-0,2

	5 Давление рабочее, МПа  (кгс/см²)
	29,4 (300)

	6 Давление пробное, МПа  (кгс/см²)
	44,1 (450)

	7 Коэффициент пробного давления
	1,5

	8 Давление разрушения расчетное, МПа (кгс/см2)
	76,4 (780)

	9 Коэффициент запаса прочности
	2,6

	10 Материал лейнера
	легированная сталь
	алюминиевый сплав

	11 Силовая оболочка
	стеклопластик
	углепластик

	12 Масса порожнего баллона, кг
	5,5±0,3
	3,6±0,2

	13 Длина, мм
	555
[image: image1.wmf]10

5

+

-


	560±4

	14 Диаметр наружный, мм
	144(3
	150(3

	15 Тип резьбы в горловине:
	W 19,2
	М 18х1,5

	16 Среда
	сжатый воздух, газообразный кислород и другие нейтральные газы

	17 Температурный диапазон эксплуатации, ºС
	от минус 50 до плюс 60

	18 Расчетный срок службы с даты изготовления, лет
	16
	15

	19 Максимальное количество заправок 
за назначенный срок службы
	8000
	7500

	20 Периодичность освидетельствования
	1 раз в пять лет


К баллону прилагается Руководство по эксплуатации и Паспорт в одной брошюре.

По запросу высылается инструкция по техническому освидетельствованию.

Баллон упаковываются в коробку из гофрированного картона.

_1337589402.unknown

